First Forward, serisi karıştır&eşleştir olanaklarının zenginliğini sunan bukle, yeni karo halı koleksiyonudur.

Tasarım söz konusu olduğunda, renkten daha etkili kriter yoktur. İşte bu yüzden First Forward, şık pasteller, doğadan ilham alan sakinleştirici paletler ve bazı cesur olağandışı tonlar da dahil olmak üzere 27 renkten oluşan geniş bir yelpaze sunar.

Yenilenmiş bir tasarımla, artan aşınma direnci ve modulyss markası kendi ürettiği ipliği ile, alışılmış ‘First’ koleksiyonumuzu bambaşka bir seviyeye taşıdı.

|  |  |
| --- | --- |
| **Teknik Özellikler** |  |
| İplik Cinsi: | % 100 PA6 Solution Dyed Aqualon |
| Toplam Kalınlık: | 6.20mm |
| Hav Yüksekliği: | 2.90 mm |
| Akustik Performansı: | 26 dB |