LÜKS VİNİL KAROSU (MODULEO-IMPRESS ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Giriş ve lobi alanları, mağazalar, cafe ve restaurantlar, dinlenme alanları, oteller, ofisler ve yoğun sirkülasyon alanları için;

Projede kullanılacak olan lüks vinil karosu, EN 649 standardına uygun aynı zamanda yüksek basınçla kalenderlenmiş, Grup T aşınma sınıfına sahip olmalıdır. Ürün, sayısız dekoratif yüzey alternatifi sunmalı ve trafiğe karşı üst düzey bir dayanım göstermelidir.

Kalıcı batma direnci 0,03 mm ve kaymazlık direnci R9 olmalıdır. Çift katman cam elyafıyla güçlendirilmiş yapısı sayesinde, üstün bir boyutsal stabiliteye sahip olmalıdır (< 0,05 %) .

Ürün, Protectonite® yüzey teknolojisi sayesinde; darbelere ve çizilmelere karşı maksimum direnç sağlamalıdır. Aynı zamanda kolay bakım özellikleri sağlamalı; servis süresi boyunca doğacak cilalama ve sprey ile yenileme ihtiyacını ortadan kaldırmalıdır.

Kullanılacak olan ürün, Avrupa’da ve REACH regülasyonlarına uygun biçimde üretilmiş olmalıdır. Ayrıca ürün; Floorscore, inside air quality A+, BRE A+, Breeam,Reach ,Recovinyl Plus belgelerine sahip olmalıdır.

Ürün konut kullanımına 20 yıl, ticari kullanıma ise 10 yıl garanti sağlamalıdır.

- Kullanım Sınıfı			: Yoğun trafik alanları

- EN ISO 10874 ‘a göre Sınıf 33 ve 42’ü sağlamalıdır

Yüzey				: PUR treatment Protectonite®

Toplam Kalınlık			: En az 2,5 mm

ENISO 24346 ‘e göre

Üst koruyucu tabaka kalınlığı	: 0.55 mm

Ağırlık				: 4.059 g/m2

- ENISO 23997

Aşınma Grubu			: ‘ T ‘ Sınıfı

- EN 660-2

- Ses İndirgeme Değeri		: ∆Lw = 3 dB

Kalıcı Batma Direnci		:  0,03 mm

- EN 433’e göre ≤ 0.10 mm

Boyutsal Stabilite			: < 0,05 %

EN ISO 23999

Kaymazlık			:R9/ R10

- DIN 51130

Ebatlar				:19,6 x 132cm – 24,6 x 149,8 cm – 32,9 x65,9 cm- 49,3 x49,3cm -43,4 x 86,8 cm

EN ISO 24342

Işığa Karşı Renk Direnci (Solmazlık)	: ≥6

ISO 105 B 02

Leke Direnci			: İyi olmalıdır

EN ISO 26987

Elektrostatik Performans		:  <2kV

EN 1815

Elektrostatik Özellik                                : ≤ 10.9 Ohm

EN 1081

Yangın Dayanımı			: Bfl-s1

EN 13501

Formaldehit Grubu		: E1

EN 717-1