Norma 43 serisi ;

Homojen ,aşınma tabakası Grup T olan ,yoğun trafik kullanımına uygun ticari ve endüstriyel tip yönsüz, desenli ,PUR destekli ,cila gerektirmeyen ,anti statik ve anti bakteriyel PVC zemin kaplamasıdır. Öncelikli uygulama alanları hastane ,okul ,mağaza ve AVM gibi ticari mekanlardır.

Toplam kalınlık EN ISO 24346 2,00 mm

Aşınma Tabakası Kalınlığı EN ISO 24340 2,00 mm

Aşınma –Kalınlık Kaybı EN 660-1 Grup T

Kalıcı Batma EN ISO 24343-1 ≤ 0,04 mm

Ebat Rulo 2.00 m x 20.00 m

Ağırlık EN ISO 23997 2,600 g/m2