Specjal 43 Plus serisi ; homojen ,aşınma tabakası grup P olan yoğun trafik kullanımına uygun , ticari ve endüstriyel tip yönlü desenli ,PUR destekli, cila gerektirmeyen ,anti statik ve anti bakteriyel PVC zemin kaplamasıdır.

Hastane , okul ve ticari alanlarda da kullanılabilen PVC zemin kaplamasıdır.

Toplam kalınlık EN ISO 24346 2,00 mm

Aşınma Tabakası Kalınlığı EN ISO 24340 2,00 mm

Aşınma –Kalınlık Kaybı EN 660-1 Grup P

Kalıcı Batma EN ISO 24343-1 ≤ 0,03 mm

Ebat Rulo 2.00 m x 20.00 m

Ağırlık EN ISO 23997 3,300 g/m2