Ultra 43 serisi ; homojen ,yoğun trafik kullanımına uygun ticari ve endüstriyel tip yönsüz desenli ,PUR destekli, cila gerektirmeyen ,anti statik ve anti bakteriyel PVC zemin kaplamasıdır. Hastane, okul ve ticari alanlarda kullanılabilen PVC zemin kaplamasıdır.

Toplam kalınlık EN ISO 24346 2,00 mm

Aşınma Tabakası Kalınlığı EN ISO 24340 2,00 mm

Aşınma –Kalınlık Kaybı EN 660-1 Grup P

Kalıcı Batma EN ISO 24343-1 ≤ 0,1 mm

Ebat Rulo 2.00 m x 20.00 m

Ağırlık EN ISO 23997 3,150 g/m2